Група ГМШМ -32;  26.03.2020р. Тема уроку: « Фактурне опорядження поверхонь

спеціальними шпаклівками. Інструменти

створення фактур»

Міні -конспект

І. Інформація викладача ;( освоїти матеріал і записати в зошит)

1.  Інструменти для створення фактур:

- Пензель –ручник   для створення крупношорсткої фактури,  заростей трави ; Щітка – торцівка для створення  шорсткуватої фактури та штампованої;  гребінка – для створення

дископодібної фактури;  шпателі – для створення шорсткуватої фактури;

візерунковий валик – для оздоблення  під лінкруст.

2.  Фактурне  опорядження поверхонь:

При фактурному(мастиковому)  опорядженні наносять шар спеціальної шпаклівки

(мастики) і відразу обробляють його різними інструментами і пристроями, створюючи на поверхні рельєфний рисунок у вигляді борозен, штрихів, жилок тощо.

Фактурне опорядження можна виконувати  лише по міцній , добре підготовленій

штукатурці або по бетону. Підготовлену  поверхню до нанесення мастики грунтують 10% розчином тваринного клею. Для зменшення усадки  мастики  о неї добавляють мінеральні

порошкоподібні наповнювачі: гіпс, мармурове борошно, шпат тощо.

Для фактурного  опорядження можна застосовувати мастику, приготовлену  на оліфі або олійному лаці. У цьому разі поверхню грунтують олійною грунтовкою.

Якщо поверхня  обштукатурена і пофарбована . то стару олійну фарбу промивають водою.

Фактурне  опорядження поверхні під «шагрень» використовують у приміщеннях громадських будинків, на сходових клітках житлових будинків.

Види опорядження: дрібне; середнє; велике. Склад – фарбувально - фарбова

суміш  за рецептом. Суміш готують так: У бункер двовального  фарбозмішувача СО-8А

послідовно завантажують , перемішуючи .компоненти суміші; маршаліт, рідке скло, водний розчин пігментної  пасти.  В’язкість  суміші  контролюють за занурюванням еталонного конуса. Оптимальна в’язкість  суміші для виконання опорядження під «шагрень» - 13-14 см.

3.   Виконати  в зошиті таблицю №4: (Підручник А.С.Нікуліна ІІІ ч. стор.57-59)

Записати влаштування фарбозмішувача  СО -8 А;  малюнок 44, стор. 58.

4.   Питання для закріплення  матеріалу:  (  відповіді записати в зошит)

* Чи виконують фактурне опорядження на дерев’яних поверхнях?

* Яка фарба входить до складу шпаклювально-фарбової суміші «шагрень»

* Яким інструментом виконується шорсткувата фактура?

* Яким інструментом  виконують опорядження під лінкруст?

* Який вид фактурного опорядження виконують механізованим способом?

*  Яка має бути завтовшки фактура «шагрень» ?