Група М-2

Дата: 31.03.2020

Предмет «Матеріалознавство малярів»

Тема уроку: Штучні пігменти.

До штучних пігментів відносяться:

- Білі пігменти – цинкові білила, свинцеві білила, літопон, титанові білила.

- Сірі пігменти – оксид цинку сірий.

- Чорні пігменти – сажа, чернь.

- Червоні пігменти – кіновар синтетичний, синтетична мумія, крон червоний, сурик свинцевий, пігмент червоний С, вохра палена, пігмент червоний концентрований, редоксайд,пігмент червоний.

- Жовті пігменти – цинковий крон, пігмент жовтий залізоокисний, крона свинцова, жовтий світломіцний пігмент.

- Коричневі пігменти – коричневий марс.

- Сині пігменти — ультрамарин, залізна лазурь, синій кобальт, блакитний фталоціановий пігмент.

- Зелені пігменти — цинкова суха зелень, оксид хрому, мідянка, пігмент зелений.							                         		 Властивості пігментів:

- Білі пігменти: цинкові білила — нетоксичні, висока покривність, світлостійкі, 		    	       не змінюють колір під дією сірководню, неатмосферостійкі, 			                 розчиняються в кислотах і лугах, пожаробезпечні;

свинцеві білила— токсичні, чорніють від Н2S, неатмосферостійкі;			       літопон — не корозійностійкий, жовтіє в темряві, темніє на світлі;

титанові білила — лугостійкі, атмосферостійкі, нетоксичні, не							чорніють від Н2S;

- Сірі пігменти: оксид цинку сірий — нетоксичний, корозійностійкий;

- Чорні пігменти: сажа — лугостійка,світлостійка, пил токсичний;

чернь — висока корзійна стійкість;

- Червоні пігменти: сурік свінцевийий — лугостійкий,висока покривність, токсичний, 			    антикорозійна стійкість;

синтетична мумія — лугостійка, нетоксична, визиває корозію 			    металів;

крон червоний — світлостійкий, темніє від сірководню, 			                        корозійностійкий;

кіновар синтетичний — лугостійкий, світлостійкий;

пігмент червоний — горючий, вибухонебезпечний;

пігмент червоний конценрований — висока світлостійкість, 				    атмосферостійкість, токсичний, вибуховонебезпечний;

пігмент червоний С — висока барвна здатність, середньої 				    світло- і атмосферостійкості,отруйний, боїться вологи.

- Жовті пігменти: цинковий крон — корозійностійкий, ядовитий, пожаробезпечний; 			крона свінцеві — висока барвна здатність,  атмосферостійні, 				ядовиті; 							                      				жовтий світломіцний пігмент — атмосферостійкий.

- Сині пігменти: ультрамарин — лугостійкий, світлостійкий;

залізна лазурь — висока барвна здатність, низька покривність  			        притаманні лесувальні властивості, антикорозійностійка;

синій кобальт — світло- і лугостійкий,маслоємний;

блакитний фталоціановий пігмент — світло- і атлосферостійкий, 		       токсичний, висока барвна здатність, пил пожежонебезпечний.

- Зелені пігменти: цинкова суха зелень - висока барвна здатність, корозійна 					 стійкість,світлостійкість;

оксид хрому —  пожежобезпечний, токсичний, світлостійкий, 				 стійкий до високих температур;

мідянка — антикорозійна, ядовита, темніє від сірководню;				 пігмент зелений — атмосферостійкий, горючий, пожежо- 			                     вибухонебезпечний.

- Коричневі пігменти:  коричневий марс — притаманні лесувальні властивості.

Застосування пігментів:

- Білі пігменти –  цинкові білила - в неводних сумішах для фарбування по 			       дереву, металу, штукатурці;					 			       свинцеві білила - для грунування по металу, виготовлення      		       алкідних і олійних фарб;

титанові білила - виробництво емалей, лакофарбових        матеріалів.;

літопон -  виробництво олійних, водоемульсійних емалей 				       для внутрішеіх робіт;

- Сірі пігменти –  оксид цинку сірий - у неводних сумішах, як антикорозійне покриття; і клейових сумішах,судових фарбах, грунтовках, тертих фарбах

- Чорвоні пігменти –  сурік свінцевийий -  в емалевих іклейовихсумішах,судових 			    фарбах, грунтовках, тертих фарбах, олійних сумішах для 			    металу;		   		     		  			 		              крон червоний -  в неводних сумішах;

синтетична мумія -  в водних і неводних сумішах по 					   дереву і штукатурці;

кіновар синтетичний - в водних і неводних сумішах по 				    	   дереву, бетону,цегли;

пігмент червоний -  для внутрішніх робіт з усіма 						    звʼязуючими

пігмент С -  для внутрішніх робіт, крім фарбування 					    повапняній штукатурці;

пігмент червоний концентрований - в любих сумішахдля 				    внутрішніх оздоблень .

- Чорні пігменти – сажа використовується у неводних сумішах, як пігмент;				чернь використовується у водних і неводних сумішах, як 				пігмент;

- Жовті пігменти –  цинковий крон - в емалевих, олійних, клейових фарбових 				сумішах, для фарбування металу; 								крона свінцеві — для зовнішних і внутрішніх робіт у 				клейових, олійних і емалевих сумішах; 			                 		          жовтий світломіцний пігмент - виробництво лакофарбових 			матеріалів, кольорових цементів і штукатурок;

- Сині пігменти - ультрамарин - для зовнішніх та внутрішніх роботах по 			       металу, штукатурці, деревини у водних і неводних сумішах ;

залізна лазурь - в олійних і емалевих сполуках для 				       фабування по дереву, металу;

синій кобальт - для вісокоякісних, декоративних і художніх 		                 олійних розписів, для фоабування горячих поверхонь;

блакитний фталоціановий пігмент - для зовнішних і 				        внутрішних робіт в клейових, олійних, емалевих сумішах, 			        виготовлення перхлорвінілових фасадних  фарб;

- Зелені пігменти - цинкова суха зелень - для фарбування металу, деревини, 				штукатурки в олійних і емалевих складах;

оксид хрому -  для фарбування хімічних заводів, гарячих 				поверхонь, для зовнішніх і внутрішніх ;

мідянка  - для фарбування металевих поверхонь;					пігмент зелений  - для внутрішніх декоративних сумішей .

- Коричневі пігменти -  коричневий марс - для зовнішніх та внутрішніх роботах     			        по металу, штукатурці, деревини у водних і неводних 				        сумішах.

Домашне завдання.

А. С. Нікуліна «Малярні роботи», I том,  М 2.3.8 стор. 190-192

М 2.3.9 стор. 194-195

М 2.3.10 стор. 196-199

М 2.3.11 стор. 202-204

М 2.3.14 стор. 212, 213

Після кожного модуля виконати тестові завдання.