Група М-2

Дата: 30.03.2020

Предмет «Матеріалознавство малярів»

Тема уроку: Природні пігменти.

До природніх пігментів відносяться:

- Білі пігменти – крейда, вапно, каолін, гіпс, білий цемент.

- Сірі пігменти – графіт.

- Чорні пігменти – оксид марганцю.

- Червоні пігменти – сурік залізний, вохра палена.

- Жовті пігменти – суха вохра, натуральна сієна, сієна палена, ауріпігмент.

- Коричневі пігменти – натуральна умбра, суха мумія. 		             Властивості пігментів:

- Білі пігменти: крейда — лугостійка, висока покривність, світлостійка, не змінює 			       колір під дією сірководню, змішується з будь-яким пігментом;

каолін — висока покривність, колер з каоліном мало відмілює;

вапно — застосовується в сирих, холодних приміщеннях тільки з 		       лугостійкими пігментами.

- Сірі пігменти:   графіт — стійкий до дії хімічних реагентів.

- Чорні пігменти: оксид марганцю — прискорює окислення масел.

- Червоні пігменти: сурік залізний — висока барвна здатність, світлостійкий, 				       хімічностійкий, антикорозійна стійкість.

- Жовті пігменти: суха вохра — лугостійка, світлостійка;

натуральна та палена сієна — лугостійка;

- Коричневі пігменти: натуральна умбра — вісока барвна здатність, покривність;

суха мумія	- лугостійка.

Застосування пігментів:

- Білі пігменти – використовують тільки для водних фарб, виготовлення грунтовок, паст, замазой, шпаклівок.

- Сірі пігменти – застосовуються для водних і неводних кольорів.

- Чорвоні пігменти – застосовуються  в емалевих і клейових сумішах, судових фарбах, грунтовках, тертих фарбах, олійних сумішах для фарбування покрівель і металевих поверхонь.

- Чорні пігменти – використовують у водних і неводних сумішах, для виготовлення сикативів.

- Жовті пігменти – застосовуеться у всіх видах малярних сумішейдля фарбування дерева, штукатурки, металу, підлог, стін.

- Коричневі пігменти – застосовуеться для зовнішніх і внутрішніх фарбувань по металу. деревені, штукатурці у водних і неводних сумішах.

Домашне завдання.

А. С. Нікуліна «Малярні роботи», I том,  М 2.3.8 стор. 190-192

М 2.3.9 стор. 194-195

М 2.3.10 стор. 196-199

М 2.3.11 стор. 202-204

М 2.3.14 стор. 212, 213

Після кожного модуля виконати тестові завдання.