Група МШ-23

Дата 20.03.2020

Предмет «Материалознавство штукатурів»

Тема уроку: Класифікація мінеральних вʼяжучих матеріалів. Повтряне  вапно.

Мінеральні в'яжучі матеріали являють собою порошкоподібні речовини, які при змішуванні з водою набувають здатність переходити з тістоподібного стану в тверде, перетворюючись, таким чином, в штучний камінь.
  Залежно від умови твердіння мінеральні в'яжучі матеріали ділять на дві групи:
а) повітряні в'яжучі - це матеріали, які після їх змішування з водою здатні тверднути і перетворюватися в камінь тільки в сухому середовищі (повітряне вапно, гіпсові і магнезіальні в'яжучі і розчинне скло);
б) гідравлічні в'яжучі - це матеріали, які після їх змішування з водою здатний тверднути і перетворюватися в камінь не тільки на повітрі, але і в воді. Представниками цієї група є цемент і його равновідності, а також гідравлічне вапно. 	Повітряну вапно отримують з крейди, вапняку, доломіту в в шахтних або обертових печах при температурі 10000 ... 12000 С.
Дефекти виробництва вапна:

- недожог – знижується якість вапна, тому що не володіє терпкими властивостями;

- перепал – зерна пережога гасяться повільно, можуть викликати розтріскування затверділого матеріалу.

З печі дістають негашене вапно. Гасять водою. Залежно від взятої для гасіння води отримують:

- гідратного вапна (50 ... 70води від маси вапна)

- вапняне тісто (води в з-4 рази більше ніж вапна)

- вапняне молоко (води в 8-10 разів більше ніж вапна)
При гасінні вапна виділяється дуже багато тепла. Гасіння відбувається в ящиках-творилах.

На будівництво вапно поставляють:  комове, порошкоподібне негашене вапно, гідратне вапно.

Зберігають: комове вапно – в сараях на дерев'яній підлозі, піднятої на 30 см;
порошкоподібне негашоне – в мішках 25 діб, в металевих барабанах не обмежено;
гідрадне вапно не зберігають.

Недолік вапна - повільне твердння.

Застосування:  в штукатурних і кладочних розчинах, при виробництві силікатної цегли і силікатобетонних виробів.

Домашне завдання.

А. В Александровский “Материалознавство для штукатуров” §8 стор.з6-38, § 11 стор. 42-46, § 12 стор. 47, записати конспект.