Група МШ-23

Дата: 23.03.2020

Предмет «Матеріалознавство штукатурів»

Тема уроку: Гіпс будівельний. Портландцемент, його різновиди.

Відповісти на питання (в робочому зошиті):
Що є сировиною для отримання повітряної вапна?
З чого і як отримують гідравлічне вапно?
Розкажіть технологію отримання повітряного вапна.
Охарактеризуйте дефекти виробництва повітряного вапна?
Залежно від кількості, взятої для гасіння води, які отримаємо водні склади вапна?
Де застосовують гідравлічне і повітряне вапно?
В якому вигляді поставляють на будівництво повітряне вапно?

Гіпсові в'яжучі – це повітряні в'яжучі, одержувані термообробкою гіпсової сировини (гіпсовий камінь, фосфорогіпс) при температурі 150 -200С.
	Характерні властивості: швидке схоплювання і твердіння.
По терміну тужавлення гіпс ділиться:

- А – швидкого тужавлення (початок схоплювання не раніше 2-х хв., а кінець - не пізніше 15 мин.);

- Б – нормального тужавлення (початок не раніше 6 хв., а кінець - не пізніше 30 хв.);

- В – повільного тужавлення (початок не раніше 20 хв., а кінець схоплювання не нормується);

Уповільнюють схоплювання гіпсових в'яжучих клееподібними речовинами, сульфітно-

спиртовою бардою.						              	
	Міцність визначають через 2 години після затведенія гіпсу. За межі міцності на стиск гіпсові в'яжучі поділяються на 12 марок (в будівництві застосовують марки Г-2 ... Г-7).
Залежно від ступеню помелу гіпс ділиться:
	I –грубий;
	II – середній;
	III – тонкий.

Гіпсове вʼяжуче гігроскопічне, стимулює корозію чорних металів, не дають усадку, збільшуються в обсязі до 0,2 при твердінні.

Застосування гіпсового вʼяжучого: штукатурні розчини, виробництві гіпсоцементно-пуцоланових вʼяжучих,  гіпсокартону, в складних розчинах.

Портландцемент – це гідравлічна вяжуча речовина, отримана тонкого подріблення

портландцементного клінкера з гіпсом.

Технологична схема віробництва портландцемента:

У обертову піч (труба Ǿ 7м і довжиною 185м, з середини викладена вогнетривкою цеглою, встановлену під кутом 3 ... 4), закидають глину та вапняк. Максимальна температура випалу    14500 С, сировина спікається і з печі виходить портландцементний клінкер. Далі клінкер разом з гіпсом перемелюють в кульовому млині і, в результаті, отримують портландцемент.						Гіпс додають для уповільнення тужавлення портландцементу.
	Портландцемент твердне тривалий час, але міцність набирає протягом 28 діб.

Марки портландцементу: 400; 500; 550; 600.
	Портландцементний камінь схильний до корозії:

- фізична корозія – вимивання каменю прісною водою;

- сольова і сульфатна корозія – вимивання каменю мініралізованной водою. Запобігання корозії: правильний вибір цементу, гідроізоляція конструкцій.

Властивості портландцементу:

- щільність – залежить від добавок;

- міцність  –  характеризується маркою цементу;

- тонкість помелу –  характерізуется кількістю цементу, що проходить через сито № 008;

- строки тужавлення  – початок не раніше 45 хв., а кінець не пізніше 10 годин з моменту замішування;

- рівномірність зміни об'ёму – усадка на повітрі становить 0,5 ... 1 мм/м.

Портландцемент – гігроскопічний, тому його потрібно при оберігати від вологи.

Регулюючи мінеральний склад і структуру клінкеру, тонкість помелу та зерновий склад цементу, а також  уводячи в процесі помелу мінеральні та органічні добавки, одержують наступні різновиди портландцементу з поліпшеними властивостями:

- швидкотверднучий портландцемент

- пластифікований;

- гідрофобний;

- Пуцолановий;

- шлакопортландцемент;

- сульфатостійкий;

- білий.

Домашне завдання.

П. В. Кривенко “Матеріалознавство для будівельників” §5.2 стор.92-97,  § 5.3 стор.103-117.

Самостійно опрацювати та законспектувати  різновиди портландцементу; 	основні питання на які звернути увагу:

– способи отримання;

– властивості;

– марки;

– область застосування.