Група МГШМ-32

Дата:30.03.2020

Предмет: Матеріалознавство малярів»

Тема уроку: Лаки. Фарби летко-смоляні.

Спиртові лаки – розчини природних смол і полімерів в етиловому спирті.

Політура – лак, що вміщує 10-20% шелака і 80-90% спирту.

Види лаків і політурів:

- марки ПФ 283 та ГФ-166 — застосовують для внутрішньому покриттю по металу, дереву, олійним фарбам, для зовнішніх покриттів автомашин, вагонів. Утворюють однорідну плівку,токсичні, вогненебезпечні.

- марки ПФ-170 та ПФ-171 –  застосовують для одержання атмосферостійких покриттів поверхні з алюмінія.Утворюють прозору плівку.

- марки НЦ-218, НЦ 221-224, НЦ-228, НЦ-243 — для оздоблення меблів та деревʼяних поверхонь. Утворюють плівки, стійкі до бензину, олій, але не стійкі до лугів, кислот та ультрофіолетових променів. Вогненебезпечні.

- марки ВК-1, НЦ-5119,нітроцелюлозну та шелакову політуру — застосовують для полірування виробів з деревини.

- марка БТ-577 — захищає метал від корозії.

Леткосмоляні фарби — матеріали у яких процес висихання відбуваеться через випаровування розчиннника. Дані фарби мають збільшену кількість звʼязуючого, тому більш блискучі. Такі фарби називають емалями.

Емалі поділяються на перхлорвінілові та нітроцелюлозні.

Перхлорвінілові емалі:

- ХВ -1100 — використовують для фарбування зовнішніх деревʼяних та металевих поверхонь;

- ХВ-785 — різного кольору

- ХВ-125, ХВ-124 — призначені для фарбування деревʼяних, загрунтованих металевих поверхонь. Токсична, пожежонебезпечна.

Нітроцелюлозні емалі:

- НЦ-25 — використовують для фарбування всередині приміщень деревʼяних і погрунтованих поверхонь.

Домашне завдання.

А.С. Нікуліна «Малярні роботи», I том, стор.240-242; стор. 248, 249; виконати тестове завдання стор. 242, 250.