Група М-2

Дата: 13.04.2020

Предмет «Матеріалознавство малярів»

Тема уроку: Пластифікатори.

Пластифікатори – це органічні продукти, які надають лакофарбовим

покриттям необхідної еластичності, підвищену опірність ударним навантаженням, стійкості до світла, теплоти чи холоду.

До них ставляться загальні вимоги: низька леткість, безбарвність, відсутність запаху, сумісність з іншими компонентами, нейтральність.

За хімічним складом пластифікатори — ефіри різних спиртів і дікарбованих кислот. Лакофарбова промисловість застосовує як пластифікатори в основному складні ефіри, а також касторове масло, совол, хлорпарафін і деякі інші матеріали.	 Пластифікатори мають марки:

- ДБФ (дібутілфталат) - пластифікатор має маслянисту і рідку консистенцію. Колір цієї речовини відрізняється легким жовтим відтінком. Його практично неможливо розчинити водою, але він прекрасно розчиняється за допомогою

етанолу, бензину, різних спиртів або ацетону. Також хорошу середу для повного розчинення забезпечують органічні розчинники. Температура кипіння

ДБФ становить 3400С. Ця речовина	 не має сильної вʼязкості, нетоксична, має викоку ступінь летючості.

- ДМФ (диметилфталат) — приміняється для пластифікації ацетілцелюлозних лаків. Має досить високу летючисть.

- ДЕФ (діетилфталат) має дещо меншу летючість, ніж ДМФ.  Токсичної дії на організм не робить. Застосовується для пластифікації нітроцелюлозних і етілцелюлозних лаків.

Пластифікатори повинні володіти малою пружністю парів, хімічну стійкість, не розчиняється у воді, бути термо- і світлостійкіми, не повинні бути токсичними.  Універсального пластифікатора, який володів би всім комплексом цих властивостей, немає. Залежно від області застосування лакофарбових матеріалів і висунутих вимог у композиції вводять або один, або суміш пластифікаторів.

Домашне завдання. Опрацювати викладений матеріал, записати конспект.