Група М-2

Дата: 7.04.2020

Предмет: «Матеріалознавство малярів»

Тема уроку: Наповнювачі.

Наповнювачі — неорганічні сухі тонкодисперсні нерозчинні в рідинах речовини переважно білого кольору, що додають до лакофабових сполук для надання  їм особливих властивостей.

Види наповнювачів:

Властивості наповнювачів:

- економлять пігменти;

- підвищують зчеплення фарб зосновою;

- прискорюють висихання плівки;

- надають покриттям міцності, водо-, кислото-, вогне-, атмосферостійкості.

Застосування наповнювачів:

- Баритовий концентрат — наповнювач лакофарбових матеріалів. Нетоксичний, пожежо- і вибухобезпечний.

- Ангідріт — наповнювач для зменшення усадки шпаклівок і виготовлення фарбових сумішей.

- Трепел — використовують у вапняних фарбах.

- Тальк — використовують у вирівнюючих сумішах для зовнішніх поверхонь. Він відвищує водо-, атмосферостійкість, міцність і адгезію фарб, робить пофарбовану поверхню блискучою.

- Діатомітове борошно — наповнювач у вапняних, цементних, олійних і емульсійних фарбах.

- Мелені камʼяні породи (діабаз, базальт, андезіт, пісок) — використовують для приготування колерів і вирівнююючих сумішей.

Домашне завдання.

Нікуліна А. С. «Малярні роботи»,  I том, стор. 215; виконати тестове завдання 	стор. 216.

# Text boxes

Наповнювачі

Молоті камʼяні породи

Баритовий концентрат

Діатомітове борошно

Ангідрит

Молотий тальк

Трепел