Група М-2

Дата: 9.04.2020

Предмет: «Матеріалознавство малярів»

Тема уроку: Сикативи. Спеціальні добавки.

Сикативи - порошки і рідкі речовини, що додаються до масляних лаків і фарб для прискорення висихання. За хімічним складом це солі жирних смоляних кислот або розчини солей важких металів нафтенових кислот. Усі марки сикативів мають маркування НФ: НФ-1...НФ-7.

Крім прискорення висихання оліф, фарб і лаків сикативи застосовують як домішки під час виготовлення оліф.

Сикативи використовуються за рецептом, їхнадлишок призводить до руйнування плівки, втрати еластичності, навіть гальмування швидкості висихання фарб і лаків.

До спеціальних добавок для лакофарбових матеріалів відносяться:

- пластифікатори – це органічні продукти, які надають лакофарбовим

покриттям необхідної еластичності, підвищену опірність ударним навантаженням, стійкості до світла, теплоти чи холоду.								  	До них ставляться загальні вимоги: низька леткість, безбарвність, відсутність запаху, сумісність з іншими компонентами, нейтральність.

За хімічним складом пластифікатори — ефіри різних спиртів і дікарбованих кислот Мають марки: ДБФ (дібутілфтолат), ДМФ (діметілфтолат), ДЕФ (Діетілфтолат);

- гідрофобізатори — надають фабовим сумішам атмосферостійкості, а фарбовим покриттям водовідштовхувальних властивостей.

Мають марки: ГКЖ-10 та ГКЖ-11.

Домашне завдання.

Нікуліна А. С. “Малярні роботи”, стор. 225, виконати тести стор. 226, 227.