Група МШ-23

Дата: 3.04.2020

Предмет «Матеріалознавство штукатурів»

Тема уроку: Класифікація, властивості будівельних розчинових сумішей; вимоги до них. Сухі суміші.

Будівельним розчином називають матеріал, що отримують в результаті тужавлення суміші, що складається з:

- неорганічної вʼяжучої речовини;

- дрібного заповнювача;

- води;

- спеціальних домішок.

Суміш зазначених речовин до початку тужавлення назівають розчиновою сумішшю.

Класифікація розчинів:

- за видом застосованого вʼяжучого — цементні, глиняні, вапняні, гіпсові, змішані;

- залежно від вʼяжучого матеріала — прості розчини(одна вʼяжуча речовина у 						складі);						   						складні розчини (кілько вʼяжучих речовин 						у складі);

- залежно від співвідношення між кількість вʼяжучого матеріалу і заповнювача — пісні, 						   нормальні, масні;

- за обʼємною вагою — важкі, легкі;

- за призначенням — штукатурні, для кріплення облицювальних матеріалів, мозаїчні.

Властивості розчинових сумішей:

- рухливість — характеризует здатність суміші розтікатися під дією власної ваги або прложенних до неї зовнішніх сил. Визначають рухливість суміші стандартним конусом, на поверхні якого нанесені поділки з ціною 1 см. Рухливість залежить від співвідношення вʼяжуче і вода, вʼяжуче і заповнювач, а також від виду вʼяжучого;

- водоутримувальна спроможність — спроможність суміші утримувати воду. Ця властивість залежить від співвідношення води та вʼяжучого і кількості вʼяжучого в розчині.

- Розшарування — поділ суміші на тверду і рідку фази.Для попередження розшарування треба правильно добирати гранулометричний склад заповнювачів. Пластифікуючі домішки зменшують розшарування.

Сучасне будівництво не можна уявити без застосування сухих модіфікованих

полімерами розчинових сумішей. Матеріали, які використовуються для виробництва сухих сумішей, різноманітні за номенклатурою і властивостями.  Завдяки зміні вмісту полімерів у складі сухих сумішей можна прогнозувати і регулювати основні властивості їх.

Кожен матеріал надає певні властивості готовим сухим сумішам і будівельним розчинам, які виготовляються на їхній основі. Ці матеріали можна обʼєднати у такі основні групи:

- органічні звʼязуючі;

- мінеральні звʼязуючі;

- водоутримувальні добавки;

- суперпластифікатори;

- піногасники;

- пігменти;

- емульгатори;

- регулятори тужавлення будівельних розчинів;

- гідрофобізуючі домішки.

Класифікація сухих сумішей:

Домашне завдання.												Т. Є Остапченко “Технологія опоряджувальних робіт”§10.2 стор. 244-250, законспектувати тему;

письмово охарактеризувати матеріали:

- органічні звʼязуючі;

- мінеральні звʼязуючі;

- водоутримувальні добавки;

- суперпластифікатори;

- піногасники;

- пігменти;

- емульгатори;

- регулятори тужавлення будівельних розчинів;

- гідрофобізуючі домішки.