Група МШ-23

Дата 9.04.2020

Предмет «Матеріалознавство штукатурів»

Тема уроку: Зразкові склади цементних, цементно-глиняних розчинових сумішей.

Цементні розчинові суміші. 									 Застосування: обштукатурювання приміщень і конструкцій з вологістю понад 60%, а також конструкцій, на яких варто створити штукатурний шар підвищеної міцності.

Властивості: міцність, мало пластичність

Склад: цемент, пісок, вода.

Марка цементу і склад розчинової суміші визначають марку отриманого розчину:

| Марка цементу | Марка розчину |
| --- | --- |
|  | 100 | 75 | 50 | 25 |
| 200 |  |  | 1:2,5 | 1:5 |
| 300 |  | 1:3 | 1:4,5 |  |
| 400 | 1:3 | 1:4 | 1:6 |  |
| 500 | 1:4 | 1:5 |  |  |
| 600 | 1:4,5 | 1:6 |  |  |

Склади розчинів до 1:3 більш пластичні, добре накидаються і розрівнюються, але вимагають значних витрат цементу. Використовуючи розчини понад 1:3, обовʼязково вводять пластифікуючі домішки:

- полівінілацетатну дисперсію (ПВАд);

- сульфітно-спиртову барду (ССБ);

- гідрофобізовану рідину (ГКР).

Ці домішки також підвищують водоутримувальну

здатність суміші.

Застосовують цементні розчини не пізніше ніж за годину після приготування.

Цементо-глиняні розчинові суміші.

Цементно-глиняні розчини застосовують для зовнішнього штукатурення стін будівель, що не піддаються систематичному зволоженню, а також для внутрішнього штукатурення стін, перегородок і перекриттів в приміщеннях з відносною вологістю повітря до 60%. 								Глиняну добавку вводять у вигляді тесту з рухливістю 13 ... 14 см. Співвідношення за обсягом глиняне тісто: цемент має бути не більше 1,5: 1. Якщо замість тіста використовують глиняний порошок грубого помелу, то його дозують:

- при пісній глині ​​в такій же кількості, як і тісто;

- при глині ​​середньої жирності його дозування зменшують в порівнянні з об'ємом тіста на 15%;

- при  жирній глині ​​дозування зменшують в порівнянні з об'ємом тіста на 25%.

Домашне завдання: А. В. Александровский “Материаловедение для декоративных, штукатурных, плиточных и мозаичных работ” § 32, стор. 124-126;

Нікуліна А. С. “Штукатурні роботи”, стор. 158-160; виконати тести стор. 160.