Група МШ-23

Предмет «Матеріалознавство штукатурів»

Тема уроку: Зразкові склади вапняних, вапняно-гіпсових, вапняно-глиняних розчинових сумішей.

Вапняні розчинові суміші.

- Властивості: пластичні, рухливі, повільно тужавліють, можна приготовляти великими порціями, бактеріцидні.

- Умови експлуатації: повітряне вапно — у сухих умовах, в гідравлічне придатне для зовнішніх штукатурних робіт.

- Зчеплюються с поверхнями: добре — з цегляними, шлакобетонними, деревʼяними, гірше — з бетонними, гіпсобетонними.

- Склад: залежить від сорту вапна і прзначення штукатурного шару.

- Марка розчину: 4 та 10.

- Состави: вапняне тісто 2-го сорту — набризк (1:2,5...4),  грунт (1:2...3), 							   накривка (1:1...2);

вапняне тісто 1-го сорту — кількість тіста зменшується на 10%.

Для штукатурних розчинових сумішей використовують добре витримане повністю погашене вапно. Вапно краще вводити в розчин у вигляді вапняного молока.

Вапняно-гіпсові розчинові суміші.						                  	Для пришвидшення тужавлення вапняного розчину додають гіпс, в результаті чого одержують вапняно- гіпсові розвинові суміші наступних складів: для  набризгу — 1:1:2...3; 1:0,3:2; грунту — 1:0,5:1,5; 1:1,5:2; накривки — 1:1:0; 1:1,5:0.

Склад вапняно-гіпсового розчину залежить від якості вапняного тіста та вологості поверхні, на яку його накидають.

Вапняно-гіпсові розчинові суміші швидко тужавіють, тому поверхня штукатурки має бути оброблена до початку тужавлення гіпсового вʼяжучого.

Розчини для безпіщаної накривки виготовляють з суміші вапна з гіпсом.  Здебільшого застосовують розчини складу 1:2 або 1:3 (1частина гіпсу і 2-3 частини вапняного тіста). Після приготування розчин використовують за 15-20 хвилин.

Розчини для безшпаклювальної штукатурки приготовляють на жирному вапняному тісті та піску(зерно крупністю не більше 0,5 мм). Склад розчину масної суміші — 1:1, а для пісної — 1:0,5.

Вапняно-глиняні розчинові суміші.

Розчини на меленому (негашеному) вапні без домішок  не зручні в роботі. Вже за 5-10 хв. Після замішування вони втрачають рухливість, розшаровуються, а за 20-30 хв. починають тужавіти, температура суміші сягає 1000. Найліпшею домішкою, що зменшує швидкість реакції в цих розчинах є глина. За додавання 0,3-1 частини глини від маси вапна рухливість розчину зберігається протягом 30-45 хв., а домішки гіпсу знижують швидкість гасіння меленого вапна.

Домашне завдання.

Нікуліна А.С. “Штукатурні роботи”, стор.148-151, виконати тести стор. 151, 152.