Група МГШМ-22

Дата 10.04.2020

Предмет «Матеріалознавство штукатурів»

Тема уроку: Приготування розчинових сумішей вручну.

Процес приготування розчинів складається з підготовки вихідних матеріалів, їх дозування, змішування та контролю якості.

Підготовка матеріалів:

- пісок просівають крізь сито 2,5 мм;

- вапно використовують у вигляді вапняного тіста;

- воду використовують водопровідну.

Дозування матеріалів:

- для приготування простого вапняного розчину дозування робять за обʼємом, використовуючи відра-вимірники;

- для приготування кладного цементно-вапняного розчину дозування роблять за масою, використовуючи ваги.

Змішування матеріалів:

- у ящику для розчину змішайте вапняне тісто з піском, далі додайте воду до робочої консистенції й перемішайте лопатою до однорідної маси. Процедіть розчинову суміш крізь сито з отворами 2,5х2,5 мм;

- у ящику для розчину змішайте вапняне тісто з піском і водою до одержання вапняно-піщаного розчину. Порціями додайте цемент та ретельно перемішайте до однорідної маси. Процедіть розчинову суміш крізь сито з отворами 2,5х2,5 мм.

Контроль якості:

Приготовлені розчини не повинні мати сторонніх і не перемішаних крапель. Рухливість розчинової сумішіперевіряють за допомогою стандартного конуса, масність визначають кописткою.

Під час виконання роботи обовʼязково слід дотримуватися таких правил безпеки:

- роботу виконувати в руковичках та захісних окулярах;

- необхідні матеріали для приготування розчину, інструмент і інвентар мають бути поруч з ящиком для розчину;

- роботу починати з перевірки справності інструменту, інвентаря, наявності необхідних матеріалів.

Домашне завдання: опрацювати викладений матеріал та законспектувати.