Група МШ-23

Дата: 14.05.2020

Предмет «Матеріалознавство штукатурів»

Тема уроку: Мінеральні природні та штучні домішки до розчинових сумішей; їх властивості.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Метод проведення: лекція

Від якості розчинів на сухих сумішах залежить якість поверхні, де передбачається розміщення декоративних компонентів. Тобто вони впливають і на якість, і на кінцеву естетику. Тому їх створення, зокрема, і з залученням додаткових функціональних домішок – справа відповідальна і вимагає правильного підходу. Завдання функціональних домішок – надати продукту спеціальних властивостей. Різноманітних сухих сумішей існує багато, як і їх класифікацій. Також різні використовуються й домішки для сухих будівельних сумішей.

Класифікація домішок

Якщо відштовхуватися від основного ефекту, який домішки дають сухим будівельним сумішам, то можна виділити такі їх види:

– власне модифікуючі домішки;

– регулятори реологічних властивостей;

– коригувальники схоплювання і затвердіння;

– домішки, які регулюють структуру;

– компоненти спеціального призначення;

– багатофункціональні елементи.

Серед них на особливу увагу заслуговують такі підвиди:

– ефіри целюлози, які утримують всередині системи воду;

– целюлозні волокна, що додають тиксотропності, підвищують силу внутрішнього зчеплення, водозатримання, разом з тим, знижують відділення вологи, розшаровуваність та усадкову деформацію;

– суперпластифікатори, які використовуються з метою пластифікації та для зниження кількості води в цементних і гіпсових сумішах;

– диспергатори і пороутворювачі, що залучають до суміші певний обсяг повітря;

– піногасники, які запобігають або мінімізують утворення піни при створенні та застосуванні суміші;

– стабілізатори, що регулюють в’язкість задля запобігання виступу цементного молока і сегрегації;

– сповільнювачі схоплювання тощо.

### Домішки для СБС

- Винна кислота — складаєть із кристалів, що не мають кольору та запаху. Задіюється як антизлежувач, що забезпечує продукту розсипчастість протягом всього терміну придатності. А це, в свою чергу, дає зручність експлуатації. Крім того, внесений у гіпсову суміш, він призупиняє затвердіння розчину, спільно з вапном виступає загусником і засобом проти цвілі.

- Лимонна кислота — біла кристалічна речовина. Використовується в якості інгібітора затвердіння гіпсу. А це, в свою чергу, збільшує час на переробку суміші.

- Каолін — високодисперсний порошок. Служить наповнювачем сухих будівельних сумішей. Також застосовується як антиблокуюча добавка.

- Цеоліт — активна мінеральна добавка для виготовлення сухих сумішей, зокрема, осушувальної штукатурки.

- Оксид алюмінію — зовні це позбавлені кольору кристалічні утворення. У воді не розчиняється. У СБС регулює схоплювання і затвердіння, а саме, прискорює ці процеси. Також сприяє набиранню міцності. При введенні до складу мінерального наповнювача оксиду алюмінію важливо враховувати, що він може вплинути на гідратацію цементу. Щоб у результаті вийшла якісна суміш, необхідно брати компоненти зі спільного родовища.

- Поташ — біла речовина, утворена кристалами, добре розчиняється у воді. Протиморозна добавка, що дозволяє використовувати розчин у морози (до -30 °С). Завдяки введенню її на будмайданчику, розчинний шов стає досить міцним до того, як вода замерзає. Примітно, що застосування поташу не викликає корозії при спорудженні армованих конструкцій, а на затверділому розчині не виникають висоли.

- Хлорід кальцію — домішка, що прискорює схоплювання суміші, у вигляді білого порошку або гранул.

- Нітрат натрію — білий, можливо з жовтим відтінком, кристалічний порошок, що добре розчиняється у воді. У сухі суміші вводиться як домішка спеціального призначення, що інгібує корозію сталі (збільшує корозійну стійкість арматурних сіток).

- Карбомид (сечовина) — це білі кристалічні структури. У будівництві – домішка спеціального призначення, протиморозний агент, що забезпечує твердіння розчину при низьких температурах навколишнього середовища.

Домішки для сухих будівельних сумішей повинні:

– бути сухими і негігроскопічними;

– безперешкодно і рівномірно розподілятися по суміші в процесі сухого змішування складових;

– бути хімічно стійкими;

– бути оперативно розчинними або диспергувальними;

– відповідати вимогам нетоксичності, пожежо-, вибухобезпеки, а також хімічної безпеки.

В цілому, виробництво сучасних СБС стало можливим, завдяки застосуванню функціональних добавок, спеціально призначених для цього.

Домашне завдання.

Опрацювати викладений матеріал, законспектувати.

Підготуватися до контрольно-перевірочного уроку.