Група МШ-23											№ 25

Дата: 28.05.2020

Предмет «Матеріалознавство штукатурів»

Тема уроку: Загальні відомості про облицювальні вироби. Вимоги БНіП до якості облицювальних виробів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Метод проведення: лекція

Гіпсокартон - це популярний будівельний матеріал. 				Укладається з 2 шарів картону або паперу, між якими знаходиться		загусла гіпсова серцевина. 	Середній шар необхідний для збереження  	та регулювання режиму відносної вологи у приміщенні.

Гіпсокартон – це гарний матеріал для створення підвісних стель, 	зведення стін та облицювання, тому він придатний для застосування у 	лікарнях, супермаркетах, житлових будинках тощо.

Така популярність використання матеріалу пов'язана з його перевагами:

- легкість в обробці;

- простота у монтажі;

- універсальність;

- кислотність, аналогічна показникам людських шкірних покривів;

- ізоляційні по відношенню до звуків і температурі;

- вологопоглинання при підвищеній вологості в повітрі і її віддача при сухості;

- відсутність радіоактивності;

- без запаху;

- універсальність застосування;

- пожежна безпека;

- невелика вага;

- комфорт при транспортуванні;

- екологічність;

- доступна ціна;

- позитивний вплив на мікроклімат у приміщеннях.

Недоліки:

- при надлишкових показниках вологи руйнується через здібності гіпсу намокати;

- крохкость (слід бути обережними при вбивання цвяхів і навішуванні вагомих предметів зверху).

Стандартні розміри гипсокартону: 3000 мм х 1200 мм х 12.5 мм;

2500 мм х 1200 мм х 12.5 мм;

2000 мм х 1200 мм х 12.5 мм;

Види гіпсокартону:

ГКЛ — гіпсокартон звичайний. Застосовується для  облицювання 	приміщень  з нормальним вологісним режимом. Має сірий колір 	картону, маркування  виконане синім кольором.					ГКЛП — вогнетривкі листи (здатні витримувати відкрите полумʼя до  	20 хвилин до свого руйнування). Тильна сторона сіра, лицьова рожева, 	маркування виконується червоним кольором.

- ГКЛВ – вологостійкий матеріал. Виготовляється зазвичай з забарвленням в зелений колір і маркуванням – синім.

- ГКЛВО – універсальний варіант, в якому поєднується вогнетривкість і вологостійкість матеріалу. З обох сторін він зелений, а маркування нанесене червоним кольором.

### Класифікація ГКЛ по кромці виробу

.

Залежно від товщини листа і від призначення гіпсокартон має наступну назву:

- арочний - 6,5 мм;

- стельовий - 9,5 мм;

- стіновий - 12,5 мм.

Класифікація гіпсокартону за призначенням:

- Гіпсокартон стельовий — призначений для облицювання стель, устрою конструкцій підвісних стель в сухих приміщеннях з відносною вологістю до 70%.

- Стіновий гіпсокартон — призначений для облицювання стін приміщень, встановлення міжкімнатних перегородок і інших будівельних робіт з облаштування приміщень.

- Гіпсокартон для міжкімнатних перегородок — призначений для арочних конструктивних рішень будь-якої складності, так як гіпсокартон товщиною 6,5 мм здатний добре згинатися.

Маркування гіпсокартону

Маркування виконується на задній (тильної) стороні. Наприклад, розглянемо умовне позначення гіпсокартону ГКЛВ-А-ЗК-2500 × 1200 × 12,5 ДОСТ 6266-97
Розшифровка маркування листа:
ГКЛВ - гіпсокартонний лист вологостійкий;
А - група гіпсокартону по точності розмірів. Випускають дві групи А і Б (А - висока точність геометричного розміру);
ЗК - тип кромки;
2500 × 1200 × 12,5 - розміри листа (довжина × ширина × товщина, мм);
ДОСТ 6266-97 — стандарт.